杭 州 师 范 大 学 2013 年招收攻读硕士研究生入学考试题 考试科目代码： 725 考试科目名称： 高分子化学

说明：1、考生答题时一律写在答题纸上，否则漏批责任自负；

- 填空题（共40分，每空格2分） 1．在聚合过程中，加入正丁二硫醇的目的是 ，原理是发生 反应。 2．在合成聚合物中 、 和 称为三大合成材料。 3．阴离子聚合的引发体系有 、 和 等。 4．根据共聚物大分子链中单体单元的排列顺序，共聚物分为 、 、 、 。 5．自由基聚合体系中“双基终止”是指 和 。 6．聚合物的聚合度变小的化学反应有 、 等。 7．使引发剂引发效率降低的原因有 和 。 8. 悬浮聚合中影响颗粒形态的两种重要因素是 、 。 二、选择题（共30分，每题3分） 1. 阳离子聚合的特点可以用以下哪种方式来描述（ ） A、慢引发，快增长，速终止 B、快引发，快增长，易转移，难终止 C、快引发，慢增长，无转移，无终止 D、慢引发，快增长，易转移，难终止 2. 乳液聚合物的粒径大小为（ ） A. 1～10μm B. 0.01～5mm C. 0.5～1.0mm D. 0.05～0.15μm 3、制备分子量分布较窄的聚苯乙烯，应选择（ ） A、配位聚合 B、阳离子聚合 C、自由基聚合 D、阴离子聚合 4. 乳液聚合的第二个阶段结束的标志是 （ ） A．胶束消失 B. 单体液滴的消失 C. 聚合速率的增加 D. 乳胶粒的形成 5. 当两种单体的e值相差很大时，越是（ ） A、难以共聚 B、趋于理想共聚 C、趋于交替共聚 D、趋于恒比共聚 6. 只能采用阳离子聚合的单体是（） A 氯乙烯 B MMA C 异丁烯 D 丙烯腈 7. 合成高分子量的聚丙烯可以使用以下（）做催化剂 Ａ、H2O + SnCl4 B、NaOH C、TiCl3 + AlEt3 D、AIBN 8. 1.8mol邻苯二甲酸酐，1.8mol丙三醇，0.1mol的1，2-丙二醇组成缩聚体系。用Carothers方程计算出该缩聚体系的凝胶点约为（） A、1．0 B、0.96 C、0.85 D、0.91 9. 在缩聚反应的实施方法中对于单体官能团配比等物质量和单体纯度要求不是很严格的缩聚是（） A、熔融缩聚 B、溶液缩聚 C、界面缩聚 D、固相缩聚 10. 聚氨酯通常是由两种单体反应获得，它们是（） A、己二胺和己二酸二甲酯 B、三聚氰胺和甲醛 C、己二醇和二异氰酸酯 D、己二胺和二异氰酸酯 三、简答题（共30分，每小题5分） 1. 简述推导自由基聚合组成微分方程时有哪些假定和那些限定？并写出聚合速率微分方程。 2. 何谓自动加速现象？并解释产生的原因。 3. 比较逐步缩聚聚合与自由基聚合机理特征。 4. 判断下列单体能否通过自由基聚合形成高相对分子质量聚合物，并说明理由。 ⑴ CH2=C(C6H5)2 ⑵ CH2=CH-OR ⑶ CH2=CHCH3 ⑷ CH2=C(CH3)COOCH3 ⑸ CH3CH=CHCOOCH3 5. 比较动力学链长与聚合度的关系。 6. 简述获得诺贝尔奖的高分子科学家及其主要贡献。 四、写出下列聚合物制备的反应方程式或引发剂分解方程式（共14分，每小题2分） 1. 尼龙1010 2. 有机玻璃 3. PVA 4. BPO 5. PC 6. PS 7. S2O82- + Fe2+ 五、计算题（共36分） 1.（共8分） 等摩尔的二元醇和二元酸缩聚合成聚酯，另加1.5mol%醋酸(以单体总数计)作为官能团封锁剂。 ⑴ 写出有关的聚合反应方程式。 ⑵ 当P=0.995，聚酯的平均聚合度Xn=？ 2.（共14分） 在一溶液聚合体系中，某单体浓度c(M)=0.2mol/L，某过氧化物引发剂浓度c(I)=4.0×10-3mol/L，60℃进行自由基聚合。已知kp=1.45×102L/mol·s，kt=7.0×107 L/mol·s，f=1，引发剂半衰期t12=44h。 ⑴ 求初期聚合速率Rp？ ⑵ 初期动力学链长ν? ⑶ 当转化率达50%时所需的时间? 3. （8分）苯乙烯（r1 = 0.52）与甲基丙烯酸甲酯（r2 = 0.46）共聚，苯乙烯浓度为4mol/L,甲基丙烯酸甲酯为1mol/L。试求(1)共聚物起始组成（以摩尔分数计）;(2)求共聚物组成与单体组成相同时两个单体摩尔比。 4. （6分）计算60℃苯乙烯乳液聚合速率Rp和平均聚合度Xn。 已知：kp=176 L·(mol·s)-1，c(M)=5.0mol/L，N=1.0×1015个/mL， ρ=5.0×1012个/mL·s